|  |
| --- |
|   |

  **ООО « Росимпорт Торговый Дом »**

 Адрес: 141315 Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Зубачевская,

 д. 11А, офис № 4

 Тел./Факс:(495) 66-004-08, (499) 519-64-19, 8-926-155-16-27

 E-mail: 66-004-08@mail.ru

Наш сайт: <http://rosimp-td.ru/>

**Вулканизационный раствор**

Универсальный резиновый раствор для горячей вулканизации резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент.

**Технические характеристики:**

Цвет: черный,

Плотность: 0,75 г/см³

Вязкость: около 900 мПа с

Потребление: около 150-200 г/м² на один слой

Срок годности: Не менее 6 месяцев

Условия хранения: в сухом, прохладном месте, в плотно закрытом контейнере.

**Инструкция по применению:**

Раствор хорошо перемешать. Нанести тонким и равномерным слоем на сухую, отшерохованную, хорошо очищенную от пыли и жира рабочую поверхность. В зависимости от поглотительной способности и структуры поверхности, количество слоев можно увеличить. Высушить. Зафиксировать соединяемые части. Закрепить их в вулканизационном прессе. Поверхности соединить и прижать друг к другу по всей поверхности.

Время вулканизации зависит от толщины материала (при 10мм - около 20 мин). Вулканизация начинается при достижении вулканизационной температуры от 150°С. Во время вулканизации температура и давление пресса должны оставаться неизменными.

После истечения вулканизационного времени охладить вулканизационный пресс, сохраняя давление пресса, до 70°С.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Прослоечной резины 0,8мм**

|  |  |
| --- | --- |
| Толщина (мм) | 0,8 |
| Плотность макс. (г/см³) | 1,1 |
| Твердость (Sh A) | 50° |
| Мин. предел разрывной прочности (Н/мм²) | 22 |
| Мин. удлинение при разрыве (%) | 500 |
| Рабочий диапазон (°С) | -30….+80 |

**Обкладочной резины 2мм, 3мм,4мм**

|  |  |
| --- | --- |
| Толщина (мм) | 2/3 |
| Плотность макс. (г/см³) | 1,13 |
| Твердость (Sh A) | 60° |
| Мин. предел разрывной прочности (Н/мм²) | 16 |
| Мин. удлинение при разрыве (%) | 450 |
| Рабочий диапазон (°С) | -30….+80 |